Περιγραφή 
Το καουτσούκ - SILASTIC™ RTV-3483  είναι ένα υλικό δύο συστατικών που αποτελείται από τη βάση SILASTIC™ RTV-3483, η οποία όταν αναμιγνύεται με το σκληρυντικό SILASTIC™ RTV-3083, σκληραίνει σε θερμοκρασία δωματίου μέσω αντίδρασης συμπύκνωσης. Μια σειρά υλικών μπορεί να χυθεί στο σκληρυμένο καλούπι σιλικόνης: συνήθως χρησιμοποιούνται γύψος, ρητίνες πολυουρεθάνης και πολυεστέρα.

Τρόπος Χρήσης 
Προετοιμασία Υποστρώματος Η επιφάνεια του πρωτοτύπου πρέπει να είναι καθαρή και απαλλαγμένη από χαλαρά υλικά. Εάν είναι απαραίτητο, και ιδιαίτερα σε πορώδη υποστρώματα, χρησιμοποιήστε ένα κατάλληλο αντικολλητικό μέσο όπως βαζελίνη ή διάλυμα σαπουνιού. 
Ανάμειξη
 Ανακατέψτε καλά τη βάση SILASTIC™ RTV-3483 πριν από τη χρήση, καθώς ενδέχεται να προκληθεί διαχωρισμός του υλικού πλήρωσης μετά από παρατεταμένη αποθήκευση.
Ζυγίστε 100 μέρη βάσης SILASTIC™ RTV-3483 και 5 μέρη σκληρυντικού παράγοντα SILASTIC™ RTV-3083 σε ένα καθαρό δοχείο. Ανακατέψτε μέχρι να διαλυθεί πλήρως το σκληρυντικό παράγοντα στη βάση. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε χειροκίνητη ή μηχανική ανάμειξη, αλλά μην αναμειγνύετε για μεγάλο χρονικό διάστημα ή μην αφήνετε τη θερμοκρασία να υπερβεί τους 35°C (95°F). Αναμίξτε κατάλληλα μικρές ποσότητες για να διασφαλίσετε την πλήρη ανάμειξη της βάσης SILASTIC™ RTV-3483 και του σκληρυντικού παράγοντα SILASTIC™ RTV-3083
Συνιστάται ανεπιφύλακτα η απομάκρυνση του παγιδευμένου αέρα σε θάλαμο κενού, επιτρέποντας στο μείγμα να διασταλεί πλήρως και στη συνέχεια να συμπτυχθεί. Μετά από άλλα 1-2 λεπτά υπό κενό, το μείγμα θα πρέπει να ελεγχθεί και μπορεί να χρησιμοποιηθεί εάν δεν έχει φυσαλίδες αέρα. Κατά την αφαίρεση του αέρα υπό κενό θα παρατηρηθεί αύξηση όγκου 3-5 φορές, επομένως θα πρέπει να επιλεγεί ένα κατάλληλα μεγάλο δοχείο. 
Προσοχή: 
Η παρατεταμένη χρήση κενού θα αφαιρέσει τα πτητικά συστατικά από το μείγμα και μπορεί να οδηγήσει σε κακή σκλήρυνση σε παχύ τμήμα και σε μη τυπικές ιδιότητες.
Σημείωση: 
Εάν δεν υπάρχει διαθέσιμος εξοπλισμός απαέρωσης κενού, ο εγκλωβισμός αέρα μπορεί να ελαχιστοποιηθεί αναμειγνύοντας μια μικρή ποσότητα βάσης SILASTIC™ RTV-3483 και σκληρυντικού παράγοντα SILASTIC™ RTV-3083 και, στη συνέχεια, χρησιμοποιώντας ένα πινέλο, βάφοντας το πρωτότυπο με μια στρώση πάχους 1–2 mm. Αφήστε το σε θερμοκρασία δωματίου μέχρι η επιφάνεια να μην έχει φυσαλίδες και το στρώμα να αρχίσει να σκληραίνει. Αναμίξτε μια επιπλέον ποσότητα βάσης και σκληρυντικού παράγοντα και προχωρήστε ως εξής για να δημιουργήσετε ένα τελικό καλούπι.

Ρίχνοντας το Μείγμα και Σκληραίνοντας 
Ρίξτε το αναμεμειγμένο SILASTIC™ RTV-3483 Base και το SILASTIC™ RTV-3083 Curing Agent το συντομότερο δυνατό πάνω στο πρωτότυπο, αποφεύγοντας τον εγκλωβισμό αέρα. Το καταλυόμενο υλικό θα σκληρυνθεί σε εύκαμπτο καουτσούκ εντός 24 ωρών σε θερμοκρασία δωματίου (22°C–24°C/ 71,6°F–75,2°F) και το καλούπι μπορεί στη συνέχεια να διαχωριστεί από το πρωτότυπο.
 Εάν η θερμοκρασία εργασίας είναι σημαντικά χαμηλότερη, ο χρόνος σκλήρυνσης θα είναι μεγαλύτερος. 
Εάν η θερμοκρασία δωματίου ή η υγρασία είναι πολύ υψηλή, ο χρόνος εργασίας του καταλυόμενου μείγματος θα μειωθεί. 
Οι τελικές μηχανικές ιδιότητες του καλουπιού θα επιτευχθούν εντός 7 ημερών.

Περιγραφή    Το καουτσούκ  -   SILASTIC ™   RTV - 3483    είναι ένα υλικό δύο συστατικών που αποτελείται από  τη βάση  SILASTIC ™   RTV - 3483,  η οποία όταν αναμιγνύεται με το σκληρυντικό  SILASTIC ™   RTV - 3083, σκληραίνει σε θερμοκρασία δωματίου μέσω αντίδρασης συμπύκνωσης .   Μια σειρά  υλικών μπορεί να χυθεί στο σκληρυμένο καλούπι σιλικόνης: συνήθως χρησιμοποιούνται  γύψος, ρητίνες πολυουρεθάνης και πολυεστέρα .     Τρόπος Χρήσης    Προετοιμασία Υποστρώματος Η επιφάνεια του πρωτοτύπου πρέπει να είναι καθαρή και  απαλλαγμένη από χαλαρά υλικά .   Εάν είναι απαραίτητο, και ιδιαίτερα σε πορώδη  υποστρώματα, χρησιμοποιήστε ένα κατάλληλο αντικολλητικό μέσο όπως βαζελίνη ή  διάλυμα σαπουνιού .     Ανάμειξη     Ανακατέψτε καλά τη βάση  SILASTIC ™   RTV - 3483  πριν από τη χρήση, καθώς ενδέχεται να  προκληθεί διαχωρισμός του υλικού πλήρωσης μετά από παρατεταμένη αποθήκευση .   Ζυγίστε 100 μέρη βάσης  SILASTIC ™   RTV - 3483  και 5 μέρη σκληρυντικού παράγοντα  SILASTIC ™   RTV - 3083  σε ένα καθαρό δοχείο .   Ανακατέψτε μέχρι να διαλυθεί πλήρως το  σκληρυντικό παράγοντα στη βάση .   Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε χειροκίνητη ή μηχανική  ανάμειξη, αλλά μην αναμειγνύετε για μεγάλο χρονικό διάστημα ή μην αφήνετε τη  θερμοκρασία να υπερβεί τους 35° C (95°F) .   Αναμίξτε κατάλληλα μικρές ποσότητες για να  διασφαλίσετε την πλήρη ανάμειξη της βάσης  SILASTIC ™   RTV - 3483  και του σκληρυντικού  παράγοντα  SILASTIC ™   RTV - 308 3   Συνιστάται ανεπιφύλακτα η απομάκρυνση του παγιδευμένου αέρα σε θάλαμο κενού,  επιτρέποντας στο μείγμα να διασταλεί πλήρως και στη συνέχεια να συμπτυχθεί .   Μετά από  άλλα 1 - 2 λεπτά υπό κενό, το μείγμα θα πρέπει να ελεγχθεί και μπορεί να χρησιμοποιηθεί  εάν δεν έχει φυσαλίδες αέρα .   Κατά την αφαίρεση του αέρα υπό κενό θα παρατηρηθεί  αύξηση όγκου 3 - 5 φορές, επομένως θα πρέπει να επιλεγεί ένα κατάλληλα μεγάλο δοχείο .     Προσοχή:    Η παρατεταμένη χρήση κενού θα αφαιρέσει τα πτητικά συστατικά από το μείγμα και μπορεί  να οδηγήσει σε κακή σκλήρυνση σε παχύ τμήμα και σε μη τυπικές ιδιότητες .   Σημείωση:    Εάν δεν υπάρχει διαθέσιμος εξοπλισμός απαέρωσης κενού, ο εγκλωβισμός αέρα μπορεί να  ελαχιστοποιηθεί αναμειγνύοντας μια μικρή ποσότητα βάσης  SILASTIC ™   RTV - 3483  και  σκληρυντικού παράγοντα  SILASTIC ™   RTV - 3083  και, στη συνέχεια, χρησιμοποιώντας ένα  πινέλο, βάφοντας το πρωτότυπο με μια στρώση πάχους 1 – 2  mm .   Αφήστε το σε  θερμοκρασία δωματίου μέχρι η επιφάνεια να μην έχει φυσαλίδες και το στρώμα να αρχίσει  να σκληραίνει .   Αναμίξτε μια επιπλέον ποσότητα βάσης και σκληρυντικού παράγοντα και  προχωρήστε ως εξής για να δημιουργήσετε ένα τελικό καλούπι .     Ρίχνοντας το Μείγμα και Σκληραίνοντας    

